ГОСТ 613-79

Государственный стандарт

Союза ССР

БРОНЗЫ ОЛОВЯННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ

МАРКИ

ГОСТ 613-79

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

РАЗРАБОТАН Министерством автомобильной промышленности 
ИСПОЛНИТЕЛИ Р. П. Шубин, В. М. Жаров, Ю. А. Нагибин, Н. И. Мулюкина
ВНЕСЕН Министерством автомобильной промышленности
Член Коллегии И. В. Орлов
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 апреля 1979 г. № 1555

УДК 469.356:006.354 Группа B51

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Бронзы оловянные литейные. Марки. Tin fouhdry bronzes. Grades

ГОСТ 613-79

Взамен ГОСТ 316-65

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 апреля 1979 г. № 1555 срок введения установлен с 01.01.1980 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на оловянные литейные бронзы, предназначенные для изготовления отливок.

Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации PC 1586—75.

2. Марки и химический состав оловянных бронз для  отливокдолжны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Таблица

Марки и химический состав оловянных литейных бронз

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Механические свойства и применяемость оловянных бронз

| Марка | Способ литья | Временное сопротивление σв, МПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение после разрыва δ,% | Твердость по Бринеллю НВ, МПа (кгс/мма) | Применяемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее |  |
| БрОЗЦ12С5 | к | 206 (21) | 5 | 688 (60) | Арматура общего назначения |
|  | п | 176,2 (18) | 8 | 588 (60) |  |
| БрОЗЦ7С5Ш | к | 206 (21) | 5 | 588 (60) | Детали, работающие в масле, паре и в пресной воде |
|  | п | 176,2 (18) | 8 | 588 (60) |  |
| БрО4Ц7С5 | к | 176,2 (18) | 4 | 588 (60) | Арматура, антифрикционные детали |
|  | п | 147 (15) | 6 | 588 (60) |  |
| БрОЩ4С17 | к | 147 (15) | 12 | 588 (60) | Антифрикционные детали |
|  | п | 147 (15) | 5 | 588 (60) |  |
| БрО5Ц5С5 | к | 176,2 (18) | 4 | 588 (60) | Арматура, антифрикционные детали, вкладыши подшипников |
|  | п | 147 (15) | 6 | 588 (60) |  |
| БрО5С25 | к | 137,2 (14) | 6 | 588 (60) | Биметаллические подшипники скольжения |
|  | п | 147 (15) | 5 | 441 (45) |  |
| БрО6Ц6СЗ | к | 176,2 (18) | 4 | 588 (60) | Арматура, антифрикционные детали, вкладыши подшипников |
|  | п | 147 (15) | 6 | 588 (60) |  |
| БрО8Ц4 | к | 196 (20) | 10 | 735 (75) | Арматура, фасонные части трубопровода, насосы, работающие в морской воде |
|  | п | 196 (20) | 10 | 735 (75) |  |
| БрО10Ф1 | к | 245 (25) | 3 | 882 (90) | Узлы трения арматуры, высоконагруженные детали шнековых приводов, нажимные и шпиндельные гайки, венцы червячных шестерен |
|  | п | 215,5 (22) | 3 | 784 (80) |  |
| БрО10Ц2 | к | 225,5 (23) | 10 | 735 (75) | Арматура, антифрикционные детали, вкладыши подшипников, детали трения и облицозкя гребных валов |
|  | п | 215,5 (22) | 10 | 637 (65) |  |
| БрО10С10 | к | 196 (20) | 6 | 735 (78) | Подшипники скольжения, работающие в условиях высоких удельных давлений |
|  | п | 176,2(18) | 7 | 637 (65) |  |

Примечание: Условное обозначение способа литья: к -литье в кокиль; п - литье в песчаную форму.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

| Марки бронз по настоящему стандарту | Марки бронз по ГОСТ 613−65 | Марки бронз по настоящему стандарту | Марки бронз по ГОСТ 613−65 |
| --- | --- | --- | --- |
| БрО3Ц12С5 БрО3Ц7С5Н1 БрО4Ц7С5 БрО4Ц4С17 БрО5Ц5С5 | БрОЦСЗ−12−5 БрОЦСНЗ−7−5−1 БрОЦСЗ,5−7−5 БрОЦС4−4−17 БрОЦС6−5−6 | БрО6Ц6СЗ БрO8Ц4 БрО10Ф1 БрО10Ц2 БрО10С10 | − − − − − |