Таблица 10

| Отношение наименьшего размера элемента отливки к наибольшему (толщины или высоты к длине элемента отливки) | Степень коробления элемента отливки |
| --- | --- |
|  | Многократные формы | Разовые формы |
|  | Нетермо-обрабаты-ваемые отливки | Термообра-ботанные отливки после правки | Нетермо- обрабатываемые отливки | Термообра-ботанные отливкя после правки |
| Св. 0,200 » 0,100 до 0,200 » 0,050 » 0,100 » 0,025 » 0,050 » 0,025 | 1―4 2―5 3―6 4―7 5―8 | 2―5 3―6 4―7 5―8 6―9 | 3―6 4―7 5―8 6―9 7―10 | 4―7 5―8 6―9 7―10 8―11 |