Таблица 11

| Технологический процесс литья | Наибольший габаритный размер отливки, мм | Тип сплава |
| --- | --- | --- |
|  |  | Цветные легкие, нетермооб-рабатывае-мые сплавы | Нетермооб-рабатывае-мые черные и цветные тугоплавкие сплавы и термо6обра- батываемые цветные легкие сплавы | Термообра-батываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообра-батываемые стальяые сплавы |
|  |  | Класс размерной точности отливки |
| Литье под давлением в металлические формы | До 100 Св. 100 » 250 » 250 » 630 | 2―6 3―7 4―8 | 3―7 4―8 5―9 | 4―8 5―9 6―10 | 5―9 6―10 7―11 |
| Литье в керамические формы, литье по выжигаемым и выплавляемым моделям | До 100 Св. 100 » 250 » 250 » 630 | 3―8 4―9 5―10 | 4―9 5―10 6―11 | 5―10 6―11 7―12 | 6―11 7―12 8―13 |
| Литье под низким давлением и в кокиль без песчаных стержней, центробежное литье в металлические формы | До 100 Св. 100 » 250 » 250 » 630 | 4―9 5―10 6―11 | 5―10 6―11 7―12 | 7―11 7―12 8―13 | 7―12 8―13 9―14 |
| Литье в оболочковые формы из термореактивных смесей. Литье в облицованный кокиль, литье в вакуумно―пленочные песчаные формы | До 100 Св. 100 » 250 » 250 » 630 | 6―12 7―13 8―14 | 7―13 8―14 9―15 | 8―14 9―15 10―16 | 9―15 10―16 11―17 |
| Литье по газифицируемым моделям в песчаные формы. Литье в песчано―глинистые сырые формы из низковлажных (до 2,8 %) высокопрочных (более 160 кПа или 1,6 кг/см2) смесей c высоким и однеродным уплотнением до твердости не ниже 90 единиц. Литье в песчаные отвержденные, сухие или подсушенные формы; окрашенные покрытиями на водной основе, нанесенными пульверизацией или окунанием. Литье в кокиль с песчаными стержнями | До 100 Св 100 » 250 » 250 » 630 » 630 » 1600 » 1600 » 4000 | 7—14 8—15 9—16 10—17 11―18 | 8—15 9—16 10—17 11—18 12―19 | 9—16 10—17 11―18 12—19 13—19 | 10—17 11—18 12—19 13—19 14—20 |
| Литье в песчано―глинистые сырые формы из смесей с влажностью от 2,8 до 3,5 % и прочностью от 120 до 160 кПа (от 1,2 до 1,6 кг/см2) со средним уровнем уплотнения до твердости не ниже 80 единиц. Литье в песчаные отвержденные, сухие или подсушенные формы, окрашенные покрытиями на водной основе, нанесенными кистью или самовысыхающими покрытиями, нанесенными пульверизацией или окунанием | До 100 Св. 100 » 250 » 250 » 630 » 630 » 1600 » 1600 » 4000 » 4000 » 10000 | 8—15 9—16 10—17 11—18 12—19 13—19 | 9—16 10—17 11—18 12—19 13—19 14—20 | 10—17 11—18 12—19 13—19 14—20 15—20 | 11—18 12—19 13—19 14—20 15—20 16—21 |
| Литье в песчано―глинистые сырые формы из смесей с влажностью от 3,5 до 4,5 % и прочностью от 60 до 120 кПа (от 0,6 до 1,2 кгс/см2) с уровнем уплотнения до твердости не ниже 70 единиц. Литье в песчаные отвержденные сухие или подсушенные формы, окрашенные самовысыхающими или самротвердеющими покрытиями, нанесенными кистью | До 100 Св. 100 » 250 » 250 » 630 » 630 » 1600 » 1600 » 4000 » 4000 » 10000 | 9—16 10—17 11—18 12—19 13—19 14―20 | 10—17 10—17 12—19 13—19 14―20 15―20 | 11—18 11—18 13—19 14—20 15—20 16—21 | 12—19 12—19 14—20 15—20 16―21 17―21 |
| Литье в песчано―глинистые сырые формы из высоковлажных (выше 4,5%) и низкопрочных (до 60 кПа или 0,6 кгс/см2) смесей с низким уровнем уплотнения до твердости ниже 70 единиц. Литье в песчаные отверждаемые, сухие или подсушенные, неокрашенные формы. Литье в формы из жидких самотвердеющих смесей | До 100 Св. 100 » 250 » 250 » 630 » 630 » 1600 » 1600 » 4000 » 4000 » 10000 » 10000 | 10―17 11―18 12―19 13―19 15―20 14―20 16―21 | 11― 18 12―19 13―19 14―20 15―20 16―21 17―21 | 12―19 13―19 14―20 15―20 16―21 17―21 18―22 | 13―19 14―20 15―20 16―21 17―21 18―22 19―22 |

Примечание. В таблице указаны диапазоны степеней точности поверхности отливок, обеспечиваемых различными технологическими процессами литья. Меньшие из значений относятся к простым отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие — к сложным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние — к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства.