Таблица 12

| Шероховатость поверхности | Значение шероховатости для степеней точности поверхности отливки |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Среднее арифметическое отклонение профиля Ra , мкм, не более | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 |
| Высота неров-ностей профиля Rz , мкм, не более | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

Продолжение табл. 12

| Шероховатость поверхности | Значение шероховатости для степеней точности поверхности отливки |
| --- | --- |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Среднее арифметическое отклонение профиля Ra , мкм, не более | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | ― | ― | ― | ― |
| Высота неров-ностей профиля Rz , мкм, не более | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 500 | 600 | 800 | 1000 |