Таблица 13

| Технологический процесс литья | Наибольший габаритный размер отливки, мм | Тип сплава |
| --- | --- | --- |
|  |  | Цветные легкие, нетермооб-рабатываемые сплавы | Нетермооб-рабатывае-мые черные и цветные тугоплавкие сплавы и термо6обра- батываемые цветные легкие сплавы | Термообра-батываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообра-батываемые стальяые сплавы |
|  |  | Класс размерной точности отливки |
| Литье под давлением в металлические формы и по выжигаемым моделям с применением малотерморасширяющихся огнеупорных материалов (плавленого кварца, корунда и т. п.) | До 1,0 Св. 1,0 » 10 » 10 » 100 | 1―7 2―8 Зт― 9т | 2―8 Зт― 9т 3―9 | Зт― 9т 3―9 4―10 | 3―9 4―10 5т―11т |
| Литье по выжигаемым моделям с применением кварцевых огнеупорных материалов | До 1,0 Св. 1,0 » 10 » 10 » 100 | 2― 9т Зт― 9 3―10 | Зт― 9 3―10 4―11т | 3―10 4―11т 5т― 11 | 4― 11 т 5т―11 5―12 |
| Литье по выплавляемым моделям с применением кварцевых огнеупорных материалов | До 1,0 Св. 1,0 » 10 » 10 » 100 | Зт― 9 3―10 4―11т | 3―10 4―11т 5т― 11 | 4―11т 5т― 11 5―12 | 5т―11 5―12 6―13т |
| Литье под низким давлением и в кокиль без песчаных стержней | До 1,0 Св. 1,0 » 10 » 10 » 100 » 100 » 1000 » 1000 » 10000 | 3―10 4―11т 5т―11 5―12 6―13т | 4―11т 5т―11 5―12 6― 13т 7т―13 | 5т―11 5―12 6― 13т 7т― 13 7―14 | 5―12 6― 13т 7т― 13 7―14 8―15 |
| Литье в песчано―глинистые сырые формы из низковлажных (до 2,8%), высокопрочных (более 160 кПа или 1,6 кг/см2) смесей, с высоким и однородным уплотнением до твердости, не ниже 90 единиц. Литье по газифицированным моделям в песчаные формы. Литье в формы, отвержденные в контакте с холодной оснасткой. Литье под низким давлением и в кокиль с песчаными стержнями. Литье в облицованный кокиль | До 1,0 Св. 1,0 » 10 » 10 » 100 » 100 » 1000 » 1000 » 10000 »10000 » 100000 | 4― 11 5т― 12 5― 13т 6―13 7т― 14 7―15 | 5т― 12 5― 13т 6―13 7т―14 7―15 8―15 | 5―13т 6―13 7т― 14 7―15 8―15 9т― 16 | 6―13 7т― 14 7―15 8―15 9т― 16 9―16 |
| Литье в песчано―глинистые сырые формы из смесей с влажностью от 2,8 до 3,5% и прочностью от 120 до 160 кПа (от 1,2―1,6 кг/см2), со средним уровнем уплотнения до твердости не ниже 80 единиц. Литье центробежное (внутренние поверхности) Литье в формы, отверждаемые в контакте с горячей оснасткой. Литье в оболочковые формы. Литье в вакуумно―пленочные песчаные формы | До 1,0 Св. 1,0 » 10 » 10 » 100 » 100 » 1000 » 1000 » 10000 » 10000 » 100000 | 5т― 12 5― 13т 6―13 7т― 14 7―15 8―15 | 5― 13т 6―13 7т―14 7―15 8―15 9т― 16 | 6―13 7т― 14 7―15 8―15 9т― 16 9―16 | 7т― 14 7―15 8―15 9т― 16 9―16 10―16 |
| Литье в песчано―глинистые сырые формы из смесей с влажностью от 3,5 до 4,5 % и прочностью от 60 до 120 кПа (от 0,6 до 1,2 кг/см2) с уровнем уплотнения до твердости не ниже 70 единиц. Литье в оболочковые формы из термореактивных смесей. Литье в формы, отверждаемые вне контакта с оснасткой без тепловой сушки. Литье в песчано―глинистые подсушенные и сухие формы. Литье в формы из жидких самотвердеющнх смесей | До 1,0 Св. 1,0 » 10 » 10 » 100 » 100 » 1000 » 1000 » 10000 » 10000 » 100000 | 5― 13т 6―13 7т― 14 7―15 8―15 9т― 16 | 6―13 7т― 14 7―15 8―15 9т― 16 9―16 | 7т―14 7―15 8― 15 9т―16 9―16 10―16 | 7―15 8―15 9т―16 9―16 10―16 11т―16 |
| Литье в песчано―глинистые сырые формы из высоковлажных (более 4,5 % ) низкопрочных (до 60 кПа или 0,6 кг/см2) смесей с низким уровнем уплотнения до твердости не ниже 70 единиц | До 1.0 Св. 1.0 » 10 » 10 » 100 » 100 » 1000 » 1000 » 10000 » 10000 » 100000 » 100000 | 6―13 7т― 14 7―15 8―15 9т― 16 9―16 10―16 | 7т― 14 7―15 8―15 9т― 16 9―16 10―16 11т― 16 | 7―15 8―15 9т― 16 9―16 10―16 11т― 16 11― 16 | 8―15 9т― 16 9―16 10―16 11т― 16 11―16 12―16 |

Примечание. В таблице указаны диапазоны классов точности массы отливок, обеспечиваемых различными технологическими процессами литья. Меньшие их значения относятся к простым компактным отливкам и условиям массового автоматизированного производства; большие ― к сложным крупногабаритным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние ― к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства