Таблица 14

| Степени точности поверхности | 1―2 | 3―4 | 5―6 | 7―8 | 9—10 | 11—12 | 13—14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ряды припусков | 1—2 | 1—3 | 1—4 | 2—5 | 3—6 | 4—7 | 5—8 | 6―9 | 7—10 |

Продолжение табл. 14

| Степени точности поверхности | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ряды припусков | 8—11 | 9—12 | 10—13 | 11—17 | 12—15 | 13―18 |

Примечания:

1. Меньшие значения рядов припусков из диапазонов их значений следует принимать для термообрабатываемых отливок из цветных легкоплавких сплавов, большие значения — для отливок из ковкого чугуна, средние — для отливок из серого и высокопрочного чугуна, термообрабатываемых отливок из стальных и цветных тугоплавких сплавов.

2. Для верхних при заливке поверхностей отливок единичного и мелкосерийного производства, изготавливаемых в разовых формах, допускается принимать увеличенные на 1—3 единицы значения ряда припуска.