Таблица 16
Общие допуски элементов отливок
мм

| Допуск размера от поверхности до базы | Допуск формы и расположения поверхности | Общий допуск элемента отливки, не более |
| --- | --- | --- |
| До 0,01 | До 0,01 Св. 0,01 » 0,02 | 0,02 0,03 |
| Св. 0,01 до 0,02 | До 0,01 Св. 0,01 :» 0,02 » 0,02 » 0,03 » 0,03 » 0,04 | 0,02 0,03 0,04 0,05 |
| Св. 0,02 до 0,03 | До 0,01 Св. 0,01 » 0,02 » 0,02 » 0,03 » 0,03 » 0,04 » 0,04 » 0,05 » 0,05 » 0,06 | 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 |
| Св. 0,03 до 0,04 | До 0,01 Св. 0,01 » 0,03 » 0,03 » 0,04 » 0,04 » 0,05 » 0,05 » 0,06 » 0,06 » 0,08 | 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,11 |
| Св. 0,04 до 0,05 | До 0,01 Св. 0,01 » 0,03 » 0,03 » 0,04 » 0,04 » 0,05 » 0,05 » 0,06 » 0,06 » 0,08 » 0,08 » 0,10 | 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,14 |
| Св. 0,05 до 0,06 | До 0,02 Св. 0,02 » 0,03 » 0,03 » 0,04 » 0,04 » 0,05 » 0,05 » 0,06 » 0,06 » 0,08 » 0,08 » 0,10 » 0,10 » 0,12 | 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,16 |
| Св. 0,06 до 0,08 | До 0,02 Св. 0,02 » 0,04 » 0,04 » 0,05 » 0,05 » 0,06 » 0,06 » 0,08 » 0,08 » 0,10 » 0,10 » 0,12 » 0,12 » 0,16 | 0,08 0,09 0,10 0,11 0,14 0,16 0,18 0,22 |
| Св. 0,08 до 0,10 | До 0,02 Св. 0,02 » 0,04 » 0,04 » 0,06 » 0,06 » 0,08 » 0,08 » 0,10 » 0,10 » 0,12 » 0,12 » 0,16 » 0,16 » 0,20 | 0,10 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 0,22 0,28 |
| Св. 0,10 до 0,12 | До 0,02 Св. 0,02 » 0,06 » 0,06 » 0,08 » 0,08 » 0,10 » 0,10 » 0,12 » 0,12 » 0,16 » 0,16 » 0,20 » 0,20 » 0,24 | 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,24 0,28 0,32 |
| Св. 0,12 до 0,16 | До 0,03 Св. 0,03 » 0,06 » 0,06 » 0,10 » 0,10 » 0,12 » 0,12 » 0,16 » 0,16 » 0,20 » 0,20 » 0,24 » 0,24 » 0,32 | 0,16 0,18 0,20 0,22 0,28 0,32 0,36 0,44 |
| Св. 0,16 до 0,20 | До 0,03 Св. 0,03 » 0,08 » 0,08 » 0,12 » 0,12 » 0,16 » 0,16 » 0,20 » 0,20 » 0,24 » 0,24 » 0,32 » 0,32 » 0,40 | 0,20 0,22 0,24 0,28 0,32 0,36 0,44 0,56 |
| Св. 0,20 до 0,24 | До 0,06 Св. 0,06 » 0,12 » 0,12 » 0,16 » 0,16 » 0,20 » 0,20 » 0,24 » 0,24 » 0,32 » 0,32 » 0,40 » 0,40 » 0,48 | 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,50 0,56 0,64 |
| Св. 0,24 до 0,32 | До 0,06 Св. 0,06 » 0,12 » 0,12 » 0,20 » 0,20 » 0,24 » 0,24 » 0,32 » 0,32 » 0,40 » 0,40 » 0,50 » 0,50 » 0,64 | 0,32 0,36 0,40 0,44 0,50 0,56 0,70 0,90 |
| Св. 0,32 до 0,40 | До 0,08 Св. 0,08 » 0,16 » 0,16 » 0,24 » 0,24 » 0,32 » 0,32 » 0,40 » 0,40 » 0,50 » 0,50 » 0,64 » 0,64 » 0,80 | 0,40 0,44 0,50 0,56 0,64 0,70 0,90 1,10 |
| Св. 0,40 до 0,50 | До 0,12 Св. 0,12 » 0,24 » 0,24 » 0,32 » 0,32 » 0,40 » 0,40 » 0,50 » 0,50 » 0,64 » 0,64 » 0,80 » 0,80 » 1,00 | 0,50 0,56 0,64 0,70 0,80 0,90 1,10 1,40 |
| Св. 0,50 до 0,64 | До 0,12 Св. 0,12 » 0,24 » 0,24 » 0,40 » 0,40 » 0,50 » 0,50 » 0,64 » 0,64 » 0,80 » 0,80 » 1,00 » 1,00 » 1,20 » 1,20 » 1,28 | 0,64 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 |
| Св. 0,64 до 0,80 | До 0,20 Св. 0,20 » 0,40 » 0,40 » 0,50 » 0,50 » 0,64 » 0,64 » 0,80 » 0,80 » 1,00 » 1,00 » 1,20 » 1,20 » 1,60 | 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 1,80 2,20 |
| Св. 0,80 до 1,00 | До 0,24 Св. 0,24 » 0,40 » 0,40 » 0,64 » 0,64 » 0,80 » 0,80 » 1,00 » 1,00 » 1,20 » 1,20 » 1,60 » 1,60 » 2,00 | 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,20 2,80 |
| Св. 1,00 до 1,20 | До 0,32 Св. 0,32 » 0,64 » 0,64 » 0,80 » 0,80 » 1,00 » 1,00 » 1,20 » 1,20 » 1,60 » 1,60 » 2,00 » 2,00 » 2,40 | 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,40 2,80 3,20 |
| Св. 1,20 до 1,60 | До 0,40 Св. 0,40 » 0,80 » 0,80 » 1,00 » 1,00 » 1,20 » 1,20 » 1,60 » 1,60 » 2,00 » 2,00 » 2,40 » 2,40 » 3,20 | 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,80 3,60 4,40 |
| Св. 1,60 до 2,00 | До 0,40 Св. 0,40 » 0,80 » 0,80 » 1,20 » 1,20 » 1,60 » 1,60 » 2,00 » 2,00 » 2,40 » 2,40 » 3,20 » 3,20 » 4,00 | 2,00 2,20 2,40 2,80 3,20 3,60 4,40 5,60 |
| Св. 2,00 до 2,40 | До 0,64 Св. 0,64 » 1,20 » 1,20 » 1,60 » 1,60 » 2,00 » 2,00 » 2,40 » 2,40 » 3,20 » 3,20 » 4,00 » 4,00 » 4,80 | 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 5,60 6,40 |
| Св. 2,40 до 3,20 | До 0,80 Св. 0,80 » 1,60 » 1,60 » 2,00 » 2,00 » 2,40 » 2,40 » 3,20 » 3,20 » 4,00 » 4,00 » 5,00 » 5,00 » 6,40 | 3,20 3,60 4,00 4,40 5,00 5,60 7,00 9,00 |
| Св. 3,20 до 4,00 | До 1,00 Св. 1,00 » 1,60 » 1,60 » 2,40 » 2,40 » 3,20 » 3,20 » 4,00 » 4,00 » 5,00 » 5,00 » 6,40 » 6,40 » 8,00 | 4,00 4,40 5,00 5,60 6,40 7,00 9,00 11,00 |
| Св. 4,00 до 5,00 | До 1,20 Св. 1,20 » 2,40 » 2,40 » 3,20 » 3,20 » 4,00 » 4,00 » 5,00 » 5,00 » 6,40 » 6,40 » 8,00 » 8,00 » 10,00 | 5,00 5,60 6,40 7,00 8,00 9,00 11,00 14,00 |
| Св. 5,00 до 6,40 | До 1,20 Св. 1,20 » 2,40 » 2,40 » 4,00 » 4,00 » 5,00 » 5,00 » 6,40 » 6,40 » 8,00 » 8,00 » 10,00 » 10,00 » 12,00 » 12,00 » 12,80 | 6,40 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 |
| Св. 6,40 до 8,00 | До 2,00 Св. 2,00 » 4,00 » 4,00 » 5,00 » 5,00 » 6,40 » 6,40 » 8,00 » 8,00 » 10,00 » 10,00 » 12,00 » 12,00 » 16,00 | 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 14,00 18,00 22,00 |
| Св. 8,00 до 10,00 | До 2,40 Св. 2,40 » 4,00 » 4,00 » 6,40 » 6,40 » 8,00 » 8,00 » 10,00 » 10,00 » 12,00 » 12,00 » 16,00 » 16,00 » 20,00 | 10,00 11,00 12,00 14,00 16,00 18,00 22,00 28,00 |
| Св. 10,00 до 12,00 | До 3,20 Св. 3,20 » 6,40 » 6,40 » 8,00 » 8,00 » 10,00 » 10,00 » 12,00 » 12,00 » 16,00 » 16,00 » 20,00 » 20,00 » 24,00 | 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 24,00 28,00 32,00 |
| Св. 12,00 до 16,00 | До 4,00 Св. 4,00 » 8,00 » 8,00 » 10,00 » 10,00 » 12,00 » 12,00 » 16,00 » 16,00 » 20,00 » 20,00 » 24,00 » 24,00 » 32,00 | 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 28,00 36,00 44,00 |
| Св. 16,00 до 20,00 | До 5,00 Св. 5,00 » 8,00 » 8,00 » 12,00 » 12,00 » 16,00 » 16,00 » 20,00 » 20,00 » 24,00 » 24,00 » 32,00 » 32,00 » 40,00 | 20,00 22,00 24,00 28,00 32,00 36,00 44,00 56,00 |
| Св. 20,00 до 24,00 | До 6,40 Св. 6,40 » 12,00 » 12,00 » 16,00 » 16,00 » 20,00 » 20,00 » 24,00 » 24,00 » 32,00 » 32,00 » 40,00 » 40,00 » 48,00 | 24,00 28,00 32,00 36,00 40,00 44,00 56,00 64,00 |
| Св. 24,00 до 32,00 | До 8,00 Св. 8,00 » 16,00 » 16,00 » 20,00 » 20,00 » 24,00 » 24,00 » 32,00 » 32,00 » 40,00 » 40,00 » 50,00 » 50,00 » 64,00 | 32,00 36,00 40,00 44,00 50,00 56,00 70,00 90,00 |
| Св: 32,00 до 40,00 | До 10,00 Св. 10,00 » 16,00 » 16,00 » 24,00 » 24,00 » 32,00 » 32,00 » 40,00 » 40,00 » 50,00 » 50,00 » 64,00 » 64,00 » 80,00 | 40,00 44,00 50,00 56,00 64,00 70,00 90,00 110,00 |
| Св. 40,00 до 50,00 | До 12,00 Св. 12,00 » 24,00 » 24,00 » 32,00 » 32,00 » 40,00 » 40,00 » 50,00 » 50,00 » 64,00 » 64,00 » 80,00 » 80,00 » 100,00 | 50,00 56,00 64,00 70,00 80,00 90,00 110,00 140,00 |
| Св. 50,00 до 64,00 | До 12,00 Св. 12,00 » 24;00 » 24,00 » 40,00 » 40,00 » 50,00 » 50,00 » 64,00 » 64,00 » 80,00 » 80,00 » 100,00 » 100,00 » 120,00 » 120,00 » 128,00 | 64,00 70,00 80,00 90,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 |
| Св. 64,00 до 80,00 | До 20,00 Св. 20,00 » 40,00 » 40,00 » 50,00 » 50,00 » 64,00 » 64,00 » 80,00 » 80,00 » 100,00 » 100,00 » 120,00 » 120,00 » 160,00 | 80,00 90,00 100,00 110,00 120,00 140,00 180,00 220,00 |