Таблица 4
для классов точности массы отливки.

| 7т | 7 | 8 | 9т | 9 | 10 | 11т | 11 | 12 | 13т | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 8,0 6,4 5,0 4,0 3,2 2,4 2,0 1,6 1,2 1,0 ― ― ― | 12,0 10,0 8,0 6 , 4 5,0 4,0 3,2 2,4 2,0 1,6 1,2 1,0 ― ― | 16,0 12,0 10,0 8,0 6,4 5,0 4,0 3,2 2,4 2,0 1,6 1,2 1,0 ― | 20,0 16,0 12,0 10,0 8,0 6,4 5,0 4,0 3,2 2,4 2,0 1,6 1,2 1,0 | 24,0 20,0 16 ,0 12,0 10,0 8,0 6,4 5,0 4,0 3,2 2,4 2,0 1,6 1,2 | 32,0 24,0 20,0 16,0 12,0 10,0 8,0 6,4 5,0 4,0 3,2 2,4 2,0 1,6 | ― 32,0 24,0 20,0 16,0 12,0 10,0 8,0 6,4 5,0 4,0 3,2 2,4 2,0 | ― ― 32,0 24.0 20,0 16,0 12,0 10,0 8,0 6,4 5,0 4,0 3,2 2,4 | ― ― ― 32,0 24,0 20,0 16,0 12,0 10,0 8,0 6,4 5,0 4,0 3,2 | ― ― ― ― 32,0 24,0 20,0 16,0 12,0 10,0 8,0 6,4 5,0 4,0 | ― ― ― ― ― 32,0 24,0 20,0 16,0 12,0 10,0 8,0 6,4 5,0 | ― ― ― ― ― ― 32,0 24,0 20,0 16,0 12 ,0 10,0 8,0 6, 4 | ― ― ― ― ― ― ― 32,0 24,0 20,0 16,0 12,0 10,0 8,0 | ― ― ― ― ― ― ― ― 32,0 24,0 20,0 16,0 12,0 10,0 |