Таблица 6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| До 0,10 | Черновая Чистовая Тонкая | 0,2 0,2 0,2 | 0,3 0,3 0,3 | 0,4 0,4 0,4 | 0,5 0,5 0,5 | 0,6 0,6 0,6 | 0,7 0,7 0,7 | 0,9 0,9 0,9 | ― ― ― | ― ― ― |  |
| Св. 0,10 до 0,11 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,2 0,2 0,2 0,3 | 0,3 0,3 0,3 0,4 | 0,4 0,4 0,4 0,4 | 0,5 0,5 0,5 0,6 | 0,6 0,6 0,6 0,6 | 0,7 0,7 0,7 0,8 | 0,9 0,9 1,0 0,9 | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,11 до 0,12 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,2 0,2 0,3 0,3 | 0,3 0,3 0,3 0,4 | 0,4 0,4 0,5 0,5 | 0,5 0,5 0,5 0,6 | 0,6 0,6 0,7 0,7 | 0,7 0,7 0,8 0,8 | 0,9 0,9 1,0 1,0 | 1,1 1,3 1,3 1,3 | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,12 до 0,14 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,2 0,3 0,3 0,3 | 0,3 0,3 0,4 0,4 | 0,4 0,5 0,5 0,5 | 0,5 0,5 0,6 0,6 | 0,6 0,7 0,7 0,7 | 0,7 0,8 0,8 0,8 | 0,9 1,0 1,0 1,0 | 1,1 1,3 1,3 1,3 | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,14 до 0,16 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,2 0,3 0,3 0,3 | 0,3 0,4 0,4 0,4 | 0,4 0,5 0,5 0,5 | 0,5 0,6 0,6 0,6 | 0,6 0,7 0,7 0,7 | 0,7 0,8 0,8 0,8 | 0,9 1,0 1,0 1,0 | 1,1 1,3 1,3 1,3 | 1,3 1,4 1,5 1,5 |  |
| Св. 0,16 до 0,18 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,2 0,3 0,3 0,3 | 0,3 0,4 0,4 0,5 | 0,4 0,5 0,5 0,5 | 0,5 0,6 0,6 0,7 | 0,6 0,7 0,7 0,8 | 0,7 0,8 0,8 0,9 | 0,9 1,0 1,0 1,1 | 1,2 1,3 1,3 1,4 | 1,4 1,5 1,5 1,6 |  |
| Св. 0,18 до 0,20 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,2 0,3 0,3 0,4 | 0,3 0,4 0,5 0,5 | 0,4 0,5 0,5 0,6 | 0,5 0,6 0,7 0,7 | 0,6 0,7 0,8 0,8 | 0,7 0,8 0,9 0,9 | 1,0 1,0 1,1 1,1 | 1,2 1,3 1,4 1,4 | 1,4 1,5 1,6 1,6 |  |

Продолжение табл.6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| До 0,10 | Черновая Чистовая Тонкая | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | ― ― ― | - ― ― | - ― ― |  |
| Св. 0,10 до 0,11 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,11 до 0,12 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,12 до 0,14 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,14 до 0,16 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,16 до 0,18 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,18 до 0,20 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,8 1,9 2,1 2,1 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |

Продолжение табл. 6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Св. 0,20 до 0,22 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,3 0,3 0,4 0,4 | 0,4 0,4 0,5 0,5 | 0,4 0,5 0,6 0,6 | 0,6 0,6 0,7 0,7 | 0,6 0,7 0,8 0,8 | 0,8 0,8 0,9 0,9 | 0,9 1,1 1,1 1,1 | 1,1 1,4 1,4 1,4 | 1,4 1,6 1,6 1,6 |  |
| Св. 0,22 до 0,24 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,3 0,4 0,4 0,4 | 0,4 0,4 0,5 0,5 | 0,5 0,6 0,6 0,6 | 0,6 0,6 0,7 0,7 | 0,7 0,8 0,8 0,8 | 0,8 0,8 0,9 0,9 | 1,0 1,1 1,1 1,2 | 1,1 1,4 1,4 1,5 | 1,4 1,6 1,6 1,7 |  |
| Св. 0,24 до 0,28 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,3 0,4 0,5 0,5 | 0,4 0,5 0,5 0,6 | 0,5 0,6 0,7 0,7 | 0,6 0,7 0,8 0,8 | 0,7 0,8 0,9 0,9 | 0,8 0,9 1,0 1,0 | 1,0 1,1 1,2 1,2 | 1,2 1,4 1,5 1,5 | 1,4 1,6 1,7 1,7 |  |
| Св. 0,28 до 0,32 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,3 0,4 0,5 0,5 | 0,4 0,5 0,6 0,7 | 0,5 0,6 0,7 0,8 | 0,6 0,7 0,8 0,9 | 0,7 0,8 0,9 1,0 | 0,8 0,9 1,0 1,1 | 1,0 1,2 1,2 1,3 | 1,2 1,5 1,5 1,6 | 1,4 1,7 1,7 1,8 |  |
| Св. 0,32 до 0,36 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,3 0,5 0,5 0,6 | 0,5 0,6 0,7 0,7 | 0,5 0,7 0,8 0,8 | 0,7 0,8 0,9 0,9 | 0,8 0,9 1,0 1,0 | 0,9 1,0 1,1 1,1 | 1,1 1,2 1,3 1,3 | 1,3 1,5 1,6 1,6 | 1,5 1,7 1,8 1,8 |  |
| Св. 0,36 до 0,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,4 0,5 0,6 0,6 | 0,5 0,6 0,7 0,8 | 0,6 0,7 0,8 0,8 | 0,7 0,8 0,9 0,9 | 0,8 0,9 1,0 1,1 | 0,9 1,0 1,1 1,1 | 1,1 1,2 1,3 1,4 | 1,3 1,5 1,6 1,6 | 1,5 1,7 1,8 1,9 |  |
| Св. 0,40 до 0,44 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,4 0,6 0,6 0,7 | 0,5 0,7 0,7 0,8 | 0,6 0,8 0,9 0,9 | 0,7 0,9 1,0 1,0 | 0,8 1,0 1,1 1,1 | 0,9 1,1 1,2 1,2 | 1,1 1,3 1,4 1,4 | 1,3 1,6 1,7 1,7 | 1,5 1,8 1,9 1,9 |  |

Продолжение табл. 6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Св. 0,20 до 0,22 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,8 2,0 2,1 2,1 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | - ― ― ― | ― - ― ― |  |
| Св. 0,22 до 0,24 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,8 1,9 2,1 2,1 | 2,2 2,4 2,5 2,5 | 2,6 3,0 3,1 3,3 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,24 до 0,28 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,8 2,0 2,1 2,2 | 2,2 2,4 2,5 2,6 | 2,7 3,0 3,2 3,3 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,28 до 0,32 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,8 2,1 2,2 2,3 | 2,2 2,4 2,6 2,7 | 2,7 3,1 3,1 3,4 | 3,3 3,6 3,6 3,9 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,32 до 0,36 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,9 2,1 2,3 2,3 | 2,3 2,5 2,7 2,7 | 2,7 3,1 3,3 3,4 | 3,3 3,6 3,8 3,9 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,36 до 0,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,9 2,1 2,3 2,4 | 2,3 2,5 2,7 2,8 | 2,8 3,2 3,3 3,4 | 3,3 3,7 3,8 4,0 | 4,3 4,8 5,0 5,1 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,40 до 0,44 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,9 2,2 2,4 2,4 | 2,3 2,6 2,7 2,8 | 2,8 3,1 3,4 3,4 | 3,4 3,6 3,9 4,0 | 4,3 4,8 5,0 5,1 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |

Продолжение табл. 6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Св. 0,44 до 0,50 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,5 0,6 0,7 0,8 | 0,5 0,7 0,8 0,9 | 0,7 0,8 0,9 1,0 | 0,8 0,9 1,0 1,1 | 0,9 1,0 1,1 1,2 | 1,0 1,1 1,2 1,3 | 1,2 1,3 1,4 1,5 | 1,4 1,6 1,7 1,8 | 1,6 1,8 1,9 2,0 |  |
| Св. 0,50 до 0,56 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,5 0,7 0,8 0,9 | 0,6 0,8 0,9 1,0 | 0,7 0,9 1,0 1,1 | 0,8 1,0 1,1 1,2 | 0,9 1,1 1,2 1,3 | 1,0 1,2 1,3 1,4 | 1,2 1,4 1,5 1,6 | 1,4 1,7 1,8 1,9 | 1,6 1,9 2,0 2,1 |  |
| Св. 0,56 до 0,64 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,5 0,8 0,9 1,0 | 0,7 0,9 1,0 1,1 | 0,8 1,0 1,1 1,2 | 0,9 1,1 1,2 1,3 | 1,0 1,2 1,3 1,4 | 1,0 1,3 1,4 1,5 | 1,3 1,5 1,6 1,7 | 1,5 1,8 1,9 2,0 | 1,7 2,0 2,1 2,2 |  |
| Св. 0,64 до 0,70 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,6 0,8 0,9 1,1 | 0,7 0,9 1,1 1,1 | 0,8 1,1 1,1 1,3 | 0,9 1,2 1,3 1,4 | 1,0 1,3 1,4 1,4 | 1,1 1,4 1,4 1,6 | 1,3 1,6 1,6 1,8 | 1,5 1,9 1,9 2,1 | 1,7 2,1 2,2 2,3 |  |
| Св. 0,70 до 0,80 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,6 0,9 1,1 1,2 | 0,8 1,1 1,2 1,3 | 0,8 1,2 1,3 1,4 | 0,9 1,3 1,4 1,5 | 1,1 1,4 1,5 1,6 | 1,1 1,5 1,6 1,7 | 1,4 1,7 0,8 1,9 | 1,6 2,0 2,1 2,2 | 1,8 2,1 2,3 2,4 |  |
| Св. 0,80 до 0,90 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,7 1,1 1,2 1,4 | 0,8 1,2 1,3 1,4 | 0,9 1,3 1,4 1,6 | 1,0 1,4 1,5 1,6 | 1,1 1,5 1,6 1,8 | 1,2 1,6 1,7 1,9 | 1,4 1,8 1,9 2,1 | 1,6 2,1 2,2 2,4 | 1,8 2,3 2,4 2,6 |  |
| Св. 0,90 до 1,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,8 1,2 1,3 1,5 | 0,9 1,3 1,4 1,6 | 1,0 1,4 1,5 1,6 | 1,1 1,5 1,6 1,8 | 1,2 1,6 1,7 1,9 | 1,3 1,7 1,8 2,0 | 1,5 1,9 2,0 2,2 | 1,7 2,1 2,3 2,5 | 1,9 2,4 2,5 2,7 |  |

Продолжение табл. 6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Св. 0,44 до 0,50 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,0 2,2 2,4 2,5 | 2,4 2,6 2,8 2,9 | 2,8 2,8 3,5 3,6 | 3,4 3,8 3,9 4,1 | 4,4 4,8 5,2 5,3 | 5,3 5,8 6,2 6,3 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,50 до 0,56 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,0 2,3 2,5 2,6 | 2,4 2,7 2,9 3,0 | 2,9 3,3 3,4 3,6 | 3,4 3,8 4,0 4,3 | 4,4 4,9 5,1 5,5 | 5,5 5,8 6,1 6,3 | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,56 до 0,64 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,1 2,4 2,6 2,7 | 2,4 2,8 3,0 3,1 | 2,9 3,4 3,6 3,8 | 3,5 3,9 4,1 4,3 | 4,4 5,0 5,3 5,4 | 5,5 6,0 6,3 6,5 | 6,5 7,1 7,3 7,5 | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,64 до 0,70 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,1 2,4 2,6 2,8 | 2,5 2,8 3,1 3,1 | 3,0 3,5 3,6 3,9 | 3,4 3,9 4,1 4,4 | 4,5 5,0 5,3 5,6 | 5,4 6,0 6,3 6,5 | 6,5 7,1 7,5 7,8 | 8,5 9,3 9,8 9,8 | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,70 до 0,80 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,2 2,5 2,8 2,9 | 2,8 2,9 3,1 3,4 | 3,1 3,6 3,8 4,0 | 3,6 4,0 4,3 4,5 | 4,6 5,2 5,4 5,8 | 5,6 6,2 6,5 6,7 | 6,5 7,3 7,5 7,8 | 8,5 9,3 9,8 10,0 | ― ― ― ― |  |
| Св. 0,80 до 0,90 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,2 2,7 2,9 3,1 | 2,5 3,1 3,4 3,4 | 3,2 3,7 3,9 4,1 | 3,7 4,1 4,4 4,6 | 4,6 5,3 5,6 5,8 | 5,6 6,3 6,7 6,9 | 6,7 7,3 7,8 8,0 | 8,5 9,5 9,8 10,5 | 10,5 11,5 12,0 12,5 |  |
| Св. 0,90 до 1,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,3 2,7 3,1 3,0 | 2,7 3,2 3,5 3,6 | 3,1 3,8 4,0 4,3 | 3,6 4,3 4,5 4,8 | 4,8 5,3 5,8 6,0 | 5,6 6,3 6,7 6,9 | 6,7 7,5 7,8 8,0 | 8,8 9,5 10,0 10,5 | 10,5 11,5 12,0 12,5 |  |

Продолжение табл. 6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Св. 1,00 до 1,10 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,8 1,1 1,4 1,6 | 0,9 1,3 1,4 1,7 | 1,1 1,4 1,6 1,8 | 1,2 1,4 1,6 1,9 | 1,3 1,6 1,8 2,0 | 1,4 1,6 1,9 2,1 | 1,6 1,9 2,1 2,3 | 1,8 2,2 2,4 2,5 | 2,0 2,4 2,6 2,7 |  |
| Св. 1,10 до 1,20 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 0,9 1,3 1,5 1,7 | 1,0 1,4 1,6 1,8 | 1,1 1,5 1,7 1,9 | 1,2 1,6 1,8 2,0 | 1,3 1,7 1,9 2,1 | 1,4 1,8 2,0 2,1 | 1,6 2,0 2,2 2,4 | 1,8 2,3 2,5 2,7 | 2,0 2,5 2,7 2,8 |  |
| Св. 1,20 до 1,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,1 1,5 1,8 1,9 | 1,2 1,6 1,9 2,0 | 1,3 1,7 1,9 2,1 | 1,4 1,8 2,1 2,2 | 1,5 1,9 2,2 2,3 | 1,6 2,0 2,3 2,4 | 1,8 2,2 2,5 2,6 | 2,0 2,5 2,8 2,9 | 2,1 2,7 3,0 3,2 |  |
| Св. 1,40 до 1,60 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,2 1,7 1,9 2,2 | 1,3 1,8 2,1 2,3 | 1,4 1,9 2,2 2,4 | 1,5 2,0 2,3 2,5 | 1,6 2,1 2,4 2,6 | 1,7 2,2 2,5 2,7 | 1,9 2,4 2,6 2,9 | 2,1 2,7 3,0 3,1 | 2,3 2,9 3,1 3,4 |  |
| Св. 1,60 до 8,80 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,2 1,8 2,1 2,3 | 1,3 1,9 2,2 2,4 | 1,4 2,0 2,3 2,5 | 1,5 2,1 2,4 2,6 | 1,6 2,2 2,5 2,7 | 1,7 2,3 2,6 2,8 | 1,9 2,5 2,8 3,0 | 2,1 2,8 3,1 3,4 | 2,3 3,0 3,3 3,6 |  |
| Св. 1,80 до 2,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,3 1,9 2,3 2,6 | 1,4 2,1 2,4 2,7 | 1,5 2,2 2,5 2,8 | 1,6 2,3 2,6 2,9 | 1,7 2,4 2,7 3,0 | 1,8 2,5 2,8 3,1 | 2,0 2,6 3,0 3,3 | 2,2 3,0 3,4 3,6 | 2,4 3,1 3,6 3,8 |  |
| Св. 2,00 до 2,20 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,5 2,1 2,5 2,9 | 1,6 2,3 2,6 3,0 | 1,7 2,4 2,7 3,1 | 1,8 2,4 2,8 3,1 | 1,9 2,5 2,9 3,3 | 2,0 2,7 3,0 3,4 | 2,2 2,8 3,3 3,6 | 2,4 3,2 3,6 3,9 | 2,6 3,4 3,8 4,1 |  |

Продолжение табл. 6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Св. 1,00 до 1,10 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,4 2,8 3,1 3,3 | 2,7 3,1 3,4 3,7 | 3,3 3,8 4,1 4,4 | 3,8 4,3 4,6 4,9 | 4,8 5,3 5,8 6,0 | 5,8 6,3 6,7 7,1 | 6,7 7,5 7,8 8,3 | 8,8 9,5 10,0 10,5 | 10,5 11,5 12,5 12,5 |  |
| Св. 1,10 до 1,20 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,4 2,9 3,1 3,4 | 2,8 3,4 3,6 3,8 | 3,4 3,9 4,3 4,4 | 3,8 4,4 4,8 4,9 | 4,8 5,4 5,8 6,2 | 5,8 6,5 6,9 7,1 | 6,9 7,5 8,0 8,3 | 8,8 9,8 10,0 10,5 | 11,0 12,0 12,5 12,5 |  |
| Св. 1,20 до 1,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,5 3,1 3,4 3,7 | 2,9 3,4 3,9 4,0 | 3,5 4,1 4,5 4,8 | 3,9 4,6 5,0 5,1 | 4,9 5,6 6,1 6,5 | 6,0 6,7 7,1 7,5 | 6,9 7,8 8,3 8,5 | 9,0 9,8 10,5 11,0 | 11,0 12,0 12,5 13,0 |  |
| Св. 1,40 до 1,60 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,7 3,3 3,6 3,9 | 3,1 3,6 4,1 4,3 | 3,6 4,3 4,6 5,0 | 4,0 4,8 5,1 5,4 | 5,0 5,8 6,3 6,7 | 6,0 6,9 7,3 7,8 | 7,1 8,0 8,5 8,8 | 9,0 10,0 10,5 11,0 | 11,0 12,0 13,0 13,5 |  |
| Св. 1,60 до 8,80 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,7 3,5 3,8 4,0 | 3,2 3,8 4,3 4,4 | 3,7 4,4 4,8 5,2 | 4,1 4,9 5,3 5,6 | 5,2 6,0 6,5 6,9 | 6,2 7,1 7,5 7,8 | 7,1 8,0 8,5 9,0 | 9,0 10,0 11,0 11,0 | 11,0 12,5 13,0 13,5 |  |
| Св. 1,80 до 2,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,8 3,6 4,0 4,3 | 3,3 4,0 4,4 4,8 | 3,8 4,6 5,0 5,5 | 4,3 5,0 5,4 5,8 | 5,1 6,1 6,7 7,1 | 6,1 7,1 7,8 8,0 | 7,3 8,3 8,8 9,3 | 9,3 10,5 11,0 11,5 | 11,0 12,5 13,0 13,5 |  |
| Св. 2,00 до 2,20 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 3,0 3,8 4,3 4,6 | 3,4 4,1 4,6 5,0 | 3,9 4,8 5,1 5,6 | 4,4 5,3 5,8 6,1 | 5,5 6,3 6,9 7,3 | 6,3 7,3 8,0 8,3 | 7,3 8,5 9,0 9,5 | 9,5 10,5 11,0 12,0 | 11,5 12,5 13,5 14,0 |  |

Продолжение табл. 6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Св. 2,20 до 2,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,6 2,4 2,7 3,1 | 1,7 2,5 2,8 3,1 | 1,8 2,6 2,9 3,3 | 1,9 2,6 3,1 3,4 | 2,0 2,8 3,2 3,4 | 2,1 2,9 3,3 3,6 | 2,3 3,1 3,5 3,8 | 2,5 3,4 3,8 4,1 | 2,7 3,6 3,9 4,3 |  |
| Св. 2,40 до 2,80 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,8 2,6 3,0 3,5 | 1,9 2,7 3,2 3,6 | 1,9 2,8 3,3 3,7 | 2,1 2,9 3,4 3,8 | 2,2 3,0 3,5 3,8 | 2,3 3,1 3,6 3,9 | 2,5 3,3 3,8 4,1 | 2,6 3,6 4,0 4,4 | 2,9 3,8 4,3 4,6 |  |
| Св. 2,80 до 3,20 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 1,9 3,0 3,4 3,8 | 2,1 3,1 3,6 3,9 | 2,2 3,1 3,6 4,0 | 2,3 3,3 3,8 4,1 | 2,4 3,4 3,9 4,3 | 2,5 3,4 4,0 4,3 | 2,6 3,6 4,1 4,5 | 2,9 4,0 4,5 4,8 | 3,1 4,1 4,6 5,0 |  |
| Св. 3,20 до 3,60 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,2 3,3 3,9 4,3 | 2,3 3,4 4,0 4,4 | 2,4 3,4 4,1 4,4 | 2,5 3,6 4,3 4,5 | 2,6 3,6 4,3 4,6 | 2,7 3,8 4,4 4,8 | 2,9 4,0 4,6 4,9 | 3,1 4,3 4,9 5,3 | 3,3 4,5 5,2 5,5 |  |
| Св. 3,60 до 4,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,4 3,6 4,3 4,8 | 2,5 3,8 4,4 4,9 | 2,6 3,9 4,4 5,0 | 2,7 4,0 4,5 5,2 | 2,8 4,1 4,6 5,1 | 2,9 4,3 4,8 5,3 | 3,2 4,4 4,9 5,4 | 3,4 4,8 5,3 5,8 | 3,6 4,9 5,5 6,0 |  |
| Св. 4,00 до 4,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,5 3,8 4,5 4,9 | 2,6 3,9 4,6 5,0 | 2,7 4,0 4,8 5,2 | 2,8 4,1 4,8 5,3 | 2,9 4,3 4,9 5,3 | 3,0 4,3 5,0 5,5 | 3,3 4,5 5,1 5,6 | 3,5 4,8 5,4 6,0 | 3,7 5,0 5,8 6,2 |  |
| Св. 4,40 до 5,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 2,9 4,3 5,0 5,6 | 3,0 4,4 5,1 5,8 | 3,1 4,4 5,3 5,8 | 3,1 4,5 5,3 6,0 | 3,3 4,6 5,4 6,0 | 3,4 4,8 5,6 6,2 | 3,6 4,9 5,8 6,3 | 3,8 5,3 6,0 6,7 | 4,0 5,5 6,3 6,9 |  |

Продолжение табл. 6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Св. 2,20 до 2,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 3,1 4,0 4,4 4,8 | 3,4 4,4 4,9 5,1 | 4,0 5,0 5,5 5,8 | 4,5 5,4 6,0 6,3 | 5,4 6,5 7,1 7,5 | 6,5 7,5 8,3 8,5 | 7,5 8,8 9,3 9,8 | 9,5 11,0 11,5 12,0 | 11,5 13,0 13,5 14,0 |  |
| Св. 2,40 до 2,80 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 3,3 4,3 4,8 5,2 | 3,6 4,6 5,2 5,4 | 4,1 5,1 5,8 6,1 | 4,6 5,6 6,1 6,7 | 5,6 6,7 7,5 8,0 | 6,7 7,8 8,5 9,0 | 7,8 9,0 9,5 10,0 | 9,8 11,0 11,5 12,5 | 11,5 13,0 14,0 14,5 |  |
| Св. 2,80 до 3,20 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 3,4 4,6 5,1 5,4 | 3,9 5,0 5,6 5,8 | 4,4 5,6 6,1 6,5 | 4,9 6,0 6,7 7,1 | 5,8 7,1 7,8 8,3 | 6,9 8,3 8,8 9,3 | 7,8 9,3 9,8 10,5 | 9,8 11,5 12,0 12,5 | 12,0 13,5 14,5 15,0 |  |
| Св. 3,20 до 3,60 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 3,6 4,9 5,6 6,0 | 4,1 5,3 6,0 6,3 | 4,6 5,8 6,5 7,1 | 5,2 6,3 7,1 7,5 | 6,2 7,5 8,3 8,8 | 7,1 8,5 9,3 9,8 | 8,0 9,5 10,5 11,0 | 10,0 11,5 12,5 13,0 | 12,0 14,0 15,0 15,5 |  |
| Св. 3,60 до 4,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 3,9 5,3 6,0 6,5 | 4,3 5,6 6,3 6,9 | 4,8 6,3 6,9 7,5 | 5,3 6,7 7,5 8,0 | 6,3 8,0 8,8 9,3 | 7,3 9,0 9,8 10,5 | 8,3 9,8 10,5 11,5 | 10,5 12,0 13,0 13,5 | 12,5 14,0 15,0 16,0 |  |
| Св. 4,00 до 4,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 4,0 5,5 6,1 6,7 | 4,4 5,8 6,7 7,1 | 4,9 6,3 7,3 7,8 | 5,5 6,9 7,8 8,3 | 6,5 8,0 9,0 9,5 | 7,5 9,0 9,8 10,5 | 8,5 10,0 11,0 11,5 | 10,5 12,0 13,0 14,0 | 12,5 14,5 15,5 16,0 |  |
| Св. 4,40 до 5,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 4,4 5,8 6,7 7,3 | 4,8 6,3 7,1 7,8 | 5,3 6,9 7,8 8,5 | 5,8 7,3 8,3 9,0 | 6,7 8,5 9,5 10,0 | 7,8 9,5 10,5 11,0 | 8,8 10,5 11,5 12,0 | 11,0 12,5 14,0 14,5 | 13,0 14,5 16,0 16,5 |  |

Продолжение табл. 6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Св. 5,00 до 5,60 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | 3,3 4,9 5,8 6,3 | 3,4 5,0 5,8 6,5 | 3,4 5,2 6,0 6,5 | 3,6 5,1 6,0 6,7 | 3,6 5,3 6,2 6,7 | 3,9 5,4 6,3 6,9 | 4,1 5,8 6,7 7,3 | 4,3 6,0 6,9 7,5 |  |
| Св. 5,60 до 6,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | 3,8 5,1 6,1 6,9 | 3,9 5,3 6,3 7,1 | 4,0 5,3 6,3 7,1 | 4,1 5,4 6,5 7,3 | 4,3 5,6 6,5 7,3 | 4,4 5,8 6,7 7,5 | 4,6 6,0 7,1 7,8 | 4,8 6,3 7,3 8,0 |  |
| Св. 6,40 до 7,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 4,3 5,8 6,9 7,8 | 4,3 6,0 7,1 7,8 | 4,4 6,0 7,1 7,8 | 4,5 6,2 7,3 8,0 | 4,8 6,3 7,5 8,3 | 4,9 6,7 7,8 8,5 | 5,2 6,9 8,0 8,8 |  |
| Св. 7,00 до 8,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 4,8 6,5 8,0 8,5 | 4,8 6,5 8,0 8,8 | 4,9 6,7 8,0 8,8 | 5,0 6,7 8,3 8,8 | 5,1 6,9 8,5 9,0 | 5,5 7,3 8,8 9,3 | 5,6 7,5 9,0 9,5 |  |
| Св. 8,00 до 9,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 5,3 7,3 9,0 9,8 | 5,4 7,5 9,0 9,8 | 5,6 7,5 9,3 9,8 | 5,8 7,8 9,3 10,0 | 6,0 8,0 9,8 10,5 | 6,1 8,3 9,8 10,5 |  |
| Св. 9,00 до 10,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 6,0 8,3 9,8 11,0 | 6,0 8,3 9,8 11,0 | 6,2 8,5 9,8 11,0 | 6,3 8,5 10,0 11,5 | 6,5 9,0 10,5 11,5 | 6,7 9,0 10,5 12,0 |  |
| Св. 10,00 до 11,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 6,5 8,5 10,0 11,0 | 6,5 8,8 10,0 11,5 | 6,7 8,8 10,5 11,5 | 6,9 9,3 10,5 12,0 | 7,1 9,3 11,0 12,0 |  |

Продолжение табл. 6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Св. 5,00 до 5,60 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 4,8 6,3 7,3 8,0 | 5,2 6,7 7,8 8,3 | 5,6 7,3 8,3 9,0 | 6,2 8,0 8,8 9,5 | 7,1 9,0 10,0 11,0 | 8,0 9,8 11,0 12,0 | 9,0 11,0 12,0 13,0 | 11,0 13,0 14,5 15,0 | 13,0 15,5 16,5 17,5 |  |
| Св. 5,60 до 6,40 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 5,1 6,7 7,8 8,5 | 5,6 7,1 8,3 9,0 | 6,2 7,8 8,8 9,8 | 6,5 8,3 9,3 10,0 | 7,5 9,3 10,5 11,5 | 8,5 10,5 11,5 12,5 | 9,5 11,5 12,5 13,5 | 11,5 13,5 15,0 16,0 | 13,5 15,5 17,0 18,0 |  |
| Св. 6,40 до 7,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 5,4 7,3 8,5 9,3 | 6,0 7,5 8,8 9,5 | 6,5 8,3 9,5 10,5 | 6,9 8,8 9,8 11,0 | 8,0 9,8 11,0 12,0 | 9,0 11,0 12,0 13,0 | 9,8 12,0 13,0 14,0 | 12,0 14,0 15,5 16,5 | 14,0 16,0 17,5 18,5 |  |
| Св. 7,00 до 8,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 6,0 7,8 9,5 10,0 | 6,5 8,3 9,8 10,5 | 6,9 8,8 10,5 11,0 | 7,5 9,3 11,0 11,5 | 8,5 10,5 12,0 13,0 | 9,5 11,5 13,0 14,0 | 10,5 12,5 14,0 15,0 | 12,5 14,5 16,5 17,5 | 14,5 17,0 18,5 19,5 |  |
| Св. 8,00 до 9,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 6,5 8,8 10,5 11,0 | 6,9 9,0 10,5 11,5 | 7,5 9,8 11,5 12,5 | 8,0 10,0 12,0 13,6 | 9,0 11,0 13,0 14,0 | 9,8 12,0 14,0 15,0 | 11,0 13,5 15,0 16,0 | 13,0 15,5 17,5 18,5 | 15,0 17,5 19,5 20,5 |  |
| Св. 9,00 до 10,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 7,1 9,5 11,0 12,5 | 7,5 9,8 11,5 12,5 | 8,0 10,5 12,0 13,5 | 8,5 11,0 12,5 14,0 | 9,5 12,0 14,0 15,0 | 10,5 13,0 15,0 16,0 | 11,5 14,0 16,0 17,0 | 13,5 16,5 18,0 19,5 | 15,5 18,5 20,5 22,0 |  |
| Св. 10,00 до 11,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 7,5 9,8 11,5 12,5 | 8,0 10,0 12,0 13,0 | 8,5 10,5 12,5 13,5 | 9,0 11,0 13,0 14,0 | 9,8 12,5 14,0 15,5 | 11,0 13,5 15,0 16,5 | 12,0 14,5 16,0 17,5 | 14,0 16,5 18,5 19,5 | 16,0 18,5 20,5 22,0 |  |

Продолжение табл. 6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Св. 11,00 до 12,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 7,1 9,3 11,0 12,5 | 7,3 9,5 11,0 12,5 | 7,5 9,5 11,5 13,0 | 7,5 9,8 11,5 13,0 | 7,8 10,0 12,0 13,5 |  |
| Св. 12,00 до 14,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 8,5 11,0 12,5 14,5 | 8,5 11,5 13,0 14,5 | 8,8 11,5 13,0 15,0 | 9,0 12,0 13,5 15,0 |  |
| Св. 14,00 до 16,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 9,5 12,0 15,0 16,5 | 9,5 12,5 15,0 17,0 | 9,8 12,5 15,5 17,0 | 10,0 13,0 15,5 17,5 |  |
| Св. 16,00 до 18,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 10,5 13,5 15,5 18,0 | 11,0 14,0 16,0 18,0 | 11,0 14,0 16,0 18,5 |  |
| Св. 18,00 до 20,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 11,5 14,5 17,5 19,5 | 11,5 15,0 17,5 20,0 | 12,0 15,0 18,0 20,0 |  |
| Св. 20,00 до 22,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 13,0 16,5 19,5 21,0 | 13,5 16,5 19,5 22,0 |  |
| Св. 22,00 до 24,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 14,0 17,5 21,0 20,5 | 14,5 18,0 21,0 24,0 |  |

Продолжение табл. 6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Св. 11,00 до 12,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 8,3 10,5 12,5 14,0 | 8,5 11,0 12,5 14,5 | 9,0 11,5 13,5 15,0 | 9,5 12,0 14,0 15,5 | 10,5 13,0 15,0 16,5 | 11,5 14,0 16,0 17,5 | 12,5 15,0 17,0 19,0 | 14,5 17,5 19,5 21,0 | 16,5 19,5 21,0 23,5 |  |
| Св. 12,00 до 14,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 9,5 12,0 14,0 15,5 | 9,8 12,5 14,5 16,0 | 10,5 13,0 15,0 16,5 | 11,0 13,5 15,5 17,0 | 12,0 15,0 16,5 18,5 | 13,0 16,0 17,5 19,5 | 14,0 17,0 18,5 20,5 | 16,0 19,0 21,0 23,0 | 18,0 21,0 23,0 25,0 |  |
| Св. 14,00 до 16,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 10,5 13,5 16,0 18,0 | 11,0 13,5 16,5 18,0 | 11,5 14,5 17,0 19,0 | 12,0 15,0 17,5 19,5 | 13,0 16,0 19,0 20,5 | 14,0 17,0 20,0 22,0 | 15,0 18,0 21,0 22,5 | 17,0 20,0 23,0 25,0 | 19,0 22,0 25,0 27,0 |  |
| Св. 16,00 до 18,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 11,5 14,5 16,5 19,0 | 12,0 15,0 17,0 19,5 | 12,5 15,5 17,5 20,0 | 13,0 16,0 18,0 20,5 | 14,0 17,0 19,5 22,0 | 16,0 18,0 20,5 22,5 | 16,0 19,0 21,0 24,0 | 18,0 21,0 23,5 26,0 | 20,0 23,5 26,0 28,0 |  |
| Св. 18,00 до 20,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 12,5 15,5 18,5 20,5 | 12,5 16,0 18,5 21,0 | 13,0 16,5 19,5 22,0 | 13,5 17,0 20,0 22,0 | 14,5 18,0 21,0 23,5 | 15,5 19,0 22,0 24,0 | 16,5 20,0 23,0 25,0 | 18,5 22,5 25,0 28,0 | 20,5 24,0 28,0 30,0 |  |
| Св. 20,00 до 22,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 13,5 17,0 20,0 22,0 | 14,0 17,5 20,5 22,5 | 14,5 18,0 21,0 23,5 | 15,0 18,5 21,0 24,0 | 16,0 19,5 22,5 25,0 | 17,0 20,5 23,5 26,0 | 18,0 22,0 25,0 27,0 | 20,0 24,0 27,0 29,0 | 22,0 26,0 29,0 31,5 |  |
| Св. 22,00 до 24,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 15,0 18,0 22,0 24,0 | 15,0 18,5 22,0 25,0 | 15,5 19,0 22,5 25,0 | 16,0 19,5 23,0 28,0 | 17,0 21,0 24,0 27,0 | 18,0 22,0 25,0 28,0 | 19,0 23,0 26,5 29,0 | 21,0 25,0 29,0 31,5 | 23,0 27,0 30,5 33,5 |  |

Продолжение табл. 6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Св. 24,00 до 28,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 16,5 20,0 23,0 25,0 |  |
| Св. 28,00 до 32,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 19,0 23,5 26,0 30,0 |  |
| Св. 32,00 до 36,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 36,00 до 40,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 40,00 до 44,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 44,00 до 50,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 50,00 до 55,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |

Продолжение табл. 6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Св. 24,00 до 28,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 17,0 21,0 24,0 26,5 | 17,5 21,0 24,0 27,0 | 18,0 22,0 25,0 28,0 | 18,5 22,5 25,0 28,0 | 19,5 23,5 26,5 29,0 | 20,5 25,0 28,0 30,5 | 21,0 26,0 29,0 31,5 | 23,5 28,0 30,5 33,5 | 25,0 30,0 33,5 35,5 |  |
| Св. 28,00 до 32,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 19,0 23,5 26,5 30,5 | 19,5 24,0 27,0 30,5 | 20,0 25,0 28,0 31,5 | 20,5 25,0 28,0 32,5 | 22,0 26,5 29,0 33,5 | 22,5 27,0 30,5 34,5 | 23,5 28,0 31,5 35,5 | 26,0 30,5 33,5 37,5 | 28,0 32,5 35,5 40,0 |  |
| Св. 32,00 до 36,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 21,0 26,5 30,5 33,5 | 22,0 27,0 30,5 34,5 | 22,5 27,0 31,5 34,5 | 23,0 28,0 31,5 35,5 | 24,0 29,0 33,5 36,5 | 25,0 30,0 34,5 37,5 | 26,0 31,5 35,5 39,0 | 28,0 33,5 37,5 41,0 | 30,0 35,5 40,0 42,5 |  |
| Св. 36,00 до 40,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | 23,5 29,0 32,5 37,5 | 24,0 30,0 33,5 37,5 | 25,0 30,0 33,5 39,0 | 25,0 30,5 34,5 39,0 | 26,0 31,5 35,5 40,0 | 27,0 32,5 36,5 41,0 | 28,0 33,5 37,5 42,5 | 30,0 36,5 40,0 45,0 | 32,5 37,5 42,5 47,5 |  |
| Св. 40,00 до 44,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | 26,0 32,5 36,5 39,0 | 26,5 33,5 37,5 40,0 | 27,0 34,5 37,5 40,0 | 28,0 35,5 39,0 41,0 | 29,0 36,5 40,0 42,5 | 30,0 37,5 41,0 44,0 | 32,5 39,0 44,0 46,0 | 34,5 41,0 46,0 47,5 |  |
| Св. 44,00 до 50,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | 30,0 36,5 41,0 44,0 | 30,0 37,5 42,5 44,0 | 30,5 37,5 42,5 45,0 | 31,5 39,0 44,0 40,0 | 32,5 40,0 45,0 47,5 | 33,5 41,0 46,0 47,5 | 35,5 42,5 47,5 50,0 | 37,5 45,0 50,0 53,0 |  |
| Св. 50,00 до 55,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 33,5 42,5 47,5 50,0 | 33,5 42,5 47,5 50,0 | 34,5 44,0 49,0 51,5 | 35,5 44,0 50,0 53,5 | 36,5 45,0 50,0 53,0 | 39,0 47,5 53,0 56,0 | 41,0 50,0 54,5 58,0 |  |

Продолжение табл. 6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Св. 56,00 до 64,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 64,00 до 70,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |
| Св. 70,00 до 80,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― |  |

Продолжение табл. 6

| Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Св. 56,00 до 64,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 39,0 46,0 50,0 53,0 | 39,0 46,0 50,0 53,0 | 40,0 47,5 51,5 54,5 | 41,0 47,5 53,0 54,5 | 42,5 49,0 53,0 56,0 | 44,0 51,5 56,0 58,0 | 46,0 53,0 58,0 60,0 |  |
| Св. 64,00 до 70,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 42,5 50,0 56,0 58,0 | 42,5 51,5 56,0 60,0 | 44,0 51,5 58,0 60,0 | 45,0 53,0 58,0 61,5 | 47,5 56,0 61,5 65,0 | 49,0 58,0 63,0 67,0 |  |
| Св. 70,00 до 80,00 | Черновая Получистовая Чистовая Тонкая | ― ― ― ― | ― ― ― ― | ― ― ― ― | 47,5 56,0 61,5 65,0 | 47,5 56,0 63,0 67,0 | 49,0 58,0 63,0 67,0 | 50,0 58,0 65,0 69,0 | 51,5 61,5 67,0 71,0 | 54,5 63,0 69,0 73,0 |  |

Примечание. Для каждого интервала допуска в различных строках приведены суммарные значения общего припуска на все переходы обработки: черновой; черновой и получистовой; черновой, получистовой и чистовой; черновой, получистовой, чистовой и тонкой.