| Марка сплава | Химический состав, % |
| --- | --- |
|  | Основные компоненты | Примеси, не более |
|  | Алюминий | Железо | Марганец | Никель | Свинец | Фосфор | Цинк | Сурьма | Медь | Мышьяк | Сурьма | Олово | Кремний | Алюминий | Никель | Свинец | Фосфор | Железо | Цинк | Марганец | Всего |
| БрА9Мц2Л | 8,0—9,5 | - | 1,5-2,5 | − | − | − | − | − | Ост. | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | − | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,5 | − | 2,8 |
| БрА10Мц2Л | 9,6−11,0 | − | 1,5−2,5 | − | − | − | − | − | Ост. | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | − | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,5 | − | 2,8 |
| БрА9Ж3Л | 8,0−10,5 | 2,0−4,0 | − | − | − | − | − | − | Ост. | 0,05 | 0.05 | 0,2 | 0,2 | − | 1,0 | 0,1 | 0,1 | − | 1,0 | 0,5 | 2.7 |
| БрА10Ж3Мц2 | 9,0−11,0 | 2,0−4,0 | 1,0−3,0 | − | − | − | − | − | Ост. | 0.01 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | − | 0,5 | 0,3 | 0,01 | − | 0,5 | − | 1,0 |
| БрА10Ж4Н4Л | 9,5−11,0 | 3,5−5,5 | − | 3,5−5,5 | − | − | − | − | Ост. | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | − | − | 0,05 | 0,1 | − | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| БрА11Ж6Н6 | 10,5−11.5 | 5,0−6,5 | − | 5,0− 6,5 | − | − | − | − | Ост. | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | − | − | 0,05 | 0,1 | − | 0,6 | 0,5 | 1,5 |
| БрА9Ж4Н4Мц1 | 8,8−10,0 | 4,0−5,0 | 0,5−1,2 | 4,0−5,0 | − | − | − | − | Ост. | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0.2 | − | − | 0,05 | 0,03 | − | 1,0 | − | 1,2 |
| БрС30 | − | − | − | − | 27,0−31,0 | − | − | − | Ост. | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,02 | − | 0,5 | − | 0,1 | 0,25 | 0.1 | − | 0,9 |
| БрА7Мц15Ж3Н2Ц2 | 6,6−7,5 | 2,5−3,5 | 14,0−5,5 | 1,5−2,5 | − | − | 1,5−2,5 | − | Ост. | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | − | − | 0,05 | 0,02 | − | − | Углерод 0,05 | 0,5 |
| БрСу3Н3Ц3С20Ф | − | − | − | 3,0−4,0 | 18,0−22,0 | 0,15−0,30 | 3,0−4,0 | 3,0−4,0 | Ост. | 0,1 | Висмут 0,025 | 0,5 | 0,02 | 0,02 | − | − | − | 0,3 | − | − | 0,9 |

Примечания:

1.Примеси, которые не регламентируются  настоящим  стандартом,  входят в общую сумму примесей.

2.По требованию потребителя в бронзе марки БрСуЗНЗЦЭС20Ф допускается массовая доля сурьмы 3,4−4,5%, никеля 4,5−6,0% и фосфора 0,25−0,4%.

3.Механические свойства термически необработанных бронз и их применяемость приведены в справочном приложении 1.

4.Химический состав бронз определяют по ГОСТ 15027.0−77 − 
− ГОСТ 15027.14−77.

5.Временное сопротивление и относительное удлинение после разрыва определяют в соответствии с нормативно−технической документацией.

6.Испытание на растяжение  проводят в соответствии с ГОСТ 1497−73.

7.Твердость по Бринеллю определяют в соответствии с ГОСТ 8012−59.

8.Соответствие марок безоловянных бронз настоящего стандарта и ГОСТ 493−54 приведено в справочном приложении 2.