| Марка | Химический состав, % |
| --- | --- |
|  | Основные компоненты | Примеси, не более |
|  | Олово | Цинк | Свинец | Фосфор | Никель | Медь | Цинк | Свинец | Алюминий | Железо | Кремний | Фосфор | Сурьма | Всего |
| БрО3Ц12С5 | 2,0−3,5 | 8,0−15,0 | 3,0−6,0 | − | − | Ост. | − | − | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 1,3 |
| БрО3Ц7С5Н1 | 2,5−4,0 | 6,0−9,5 | 3,0−6,0 | − | 0,5−2,0 | Ост. | − | − | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 1,3 |
| БрО4Ц7С5 | 3,0−5,0 | 6,0−9,0 | 4,0−7,0 | − | − | Ост. | − | − | 0,05 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1,3 |
| БрО4Ц4С17 | 3,5−5,5 | 2,0−6,0 | 14,0−20,0 | − | − | Ост. | − | − | 0,05 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1,3 |
| БрО5Ц5С5 | 4,0−6,0 | 4,0−6,0 | 4,0−6,0 | − | − | Ост. | − | − | 0,05 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1,3 |
| БрО5С25 | 4,0−6,0 | − | 23,0−26,0 | − | − | Ост. | 0,5 | − | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 1,2 |
| БрО6Ц6СЗ | 5,0−7,0 | 5,0−7,0 | 2,0−4,0 | − | − | Ост. | − | − | 0,05 | 0,4 | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 1,3 |
| БрО8Ц4 | 7,0−9,0 | 4,0−6,0 | − | − | − | Ост. | − | 0,5 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,05 | 0,3 | 1,0 |
| БрО10Ф1 | 9,0−11,0 | − | − | 0,4−1,1 | − | Ост. | 0,3 | 0,3 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | − | 0,3 | 1,0 |
| БрО10Ц2 | 9,0−11,0 | 1,0−3,0 | − | − | − | Ост. | − | 0,5 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,05 | 0,3 | 1,0 |
| БрО10С10 | 9,0−11,0 | − | 8,0−11,0 | − | − | Ост. | 0,5 | − | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,05 | 0,3 | 0,9 |

Примечания:

1. В бронзах марок БрО3Ц7С5Н1, БрО3Ц12С5, БрО8Ц4 и БрО10Ц2 сумма примесей кремния и алюминия не должна превышать 0,02%.

В бронзах, не предназначенных для отливки деталей, работающих под гидравлическим давлением, по согласованию изготовителя с потребителем допускается массовая доля алюминия до 0,05% и кремния − до 0,05%.

2. Допускаются примеси мышьяка до 0,15%, магния − до 0,02%, серы − до 0,05% в пределах общей суммы примесей.

3. Массовая доля никеля во всех марках, кроме БрО3Ц7С5Н1, допускается до 2,0% за счет меди и в общую сумму примесей не входит.

4. Массовая доля свинца в бронзах марок БрО10Ц2 и БрО8Ц4 по согласованию  изготовителя с потребителем допускается до 1,5% и в общую сумму примесей не входит.

5. В отливках из бронз марок БрО10Ц2 и БрО8Ц4, предназначенных для сварных конструкций, массовая доля свинца должна быть не более 0,05%.

6. По согласованию изготовителя с потребителем в марке БрО10С10 допускается массовая доля фосфора до 1,0%.

7. Примеси, не регламентируемые настоящим стандартом, входят в общую сумму примесей.